Утверждаю:

01.02.2025

/ИП Булаев П.В./

ПРАЙС

на продукцию производственного цеха

| № п/п | Наименование, характеристики | Марка прочн. | Мрз | Вес, кг. | Кол-во на поддоне шт. | Оптовая цена (руб./шт.) (от 270 шт.) | Розничная цена ( руб/шт) | Спец. Цена (руб/шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стеновой камень, пустотность-30% керамзитоблоки 190х188х390, 55%-керамзит | 106 | 50 | 17 | 75 | 83,00 | 83,00 | 80,00 (от 1500 шт) |
| 2. | Стеновой камень, доломитные блоки 190х188х390 |  |  | 20,5 | 72 | 75,00 | 75,00 | Только по пред.заказу на вес.летний период 2025г. |
| 3. | Перегородочные блоки 90х190х390 | 75 | 45 | 9 | 120 | 54.00 | 54,00 |  |
|  | Тара (поддон, упаковка, погрузка автопогрузчиком в открытый транспорт) |  |  |  |  | Включена в стоимость продукции |  |  |

Справочно: 1) в 1м3-72шт керамзитных блоков, на  1 м3 кладки- 63 шт. керамзитных блоков(198х188х390)+ 0,12м3 цементно-песчанного  раствора

2)один стеновой блок заменяет 6,6 штук одинарного кирпича или 5,1 штук полуторного кирпича.

ВНИМАНИЕ:  Вывоз производственной продукции со склада осуществляется заказчиком за свой счет

Бесплатная погрузка продукции осуществляется в открытый транспорт заказчика автопогрузчиком в паллетированной таре,

что включено  в  стоимость продукции.

При транспортировке блоков допускается бой -3,0% от общего объема.

Предприятие-изготовитель

Производственная база «Красный камень»

Технический паспорт

Стеновые камни  (Пустотные керамзитобетонные  блоки 188х190х390)

1.Технические характеристики.

Изделие соответствует требованиям  ГОСТ 6133-84 «Камни бетонные стеновые»

Пустотность-30%

Размер 188х190х390

Прочность на сжатие-125 кN/см2,марка прочности-100

Марка по морозостойкости –Мрз 50(цикл)

Средняя плотность (теплопроводность)-1401 до 1650 кг/м3

Масса одного камня не превышает 17кг.

Используемый материал – керамзитобетон.

Класс бетона-В25МПа, марка бетона-М-100:

гидравлическое вяжущее вещество-портландцемент-марка ПЦ400-Д20-Б-ПЛ-ГОСТ 10178,

мелкий заполнитель - речной песок (по модулю крупности-МК 2…2,5),

крупный заполнитель- керамзитовый гравий фр.5-10мм

Стеновые камни изготавливаются по технологическому регламенту в установленном порядке. Отклонения от номинальных размеров камней и показателей их внешнего вида не превышают указанных в таблице:

| Наименование показателей | Значения отклонений |
| --- | --- |
| 1.Отклонения от размеров, мм: по длине по ширине по высоте | +(-)4 +(-)3 +(-)4 |
| 2.Отклонение от прямолинейности ребер и плоскости граней, мм | 6 |
| 3.Число отбитых и притупленных ребер и углов на одном изделии, глубиной до 20мм и протяженности по ребру до 100мм | 3 |
| 4.Число камней с трещинами, пересекающими одно или два смежных ребра, в % от партии не более | 10 |

2. Указания по применению.

Кладка из стеновых камней внутренних самонесущих стен производится на цементном растворе М-25,наружных и несущих стен на растворе м-100,толщина швов кладки- 10мм.

Расход материалов на 1м3 кладки: блоки-65шт,раствор-0,12м3.

Кладка стен из блоков выполняется ярусами высотой каждого не более 1,8м.(исходя из условий удобства производства работ).Кладка стен обычно ведется по двухрядной системе перевязки с перекрытием каждого  ряда тычковым рядом. При необходимости ведется кладка из блоков с облицовкой кирпичом. Перед укладкой первого слоя блоков на фундамент следует устроить гидроизоляцию из слоя рубероида или слоя из цементного раствора толщ.20мм состава 112.Перед укладкой плит перекрытия сделать бетонную стяжку толщ.20-30мм. или проложить ряд кирпича.

Существенная характеристика стеновых блоков- высокая эффективность при устройстве из них стен и перегородок.